Laboratorní praktikum IV.

Příprava skel: (cvičení 1 – 27.2.2015)

Skleněné komůrky se nesmí míchat a jsou určeny jen na jeden druh chemikálií!

- nařezaná skla umýt detergentem a důkladně opláchnout pod vodovodem a pak destilovanou vodou ze vstřičky, vysušit dusíkem

- sonikovat 10 min v isopropanolu, pak opláchnout ze vstřičky destilovanou vodou a vysušit dusíkem

- čištění Hellmanexem III: do skleněné nádobky pipetovat 1200 ul Hellmanexu, sonikace 5 minut, velice důkladně opláchnout ze vstřičky destilovanou vodou a vysušit dusíkem (při špatném opláchnutí nechává šmouhy), opláchnout jen 2 skla a dát hned do napařovačky

- napařit 30 nm chromu (pokud nefunguje krystal, použít napařovací čas 80 s)

- ihned po vyndání z napařovačky nanést fotorezist: 200 ul fotorezistu ARN 7520.18, nastavení spincoateru: t= 30 s, RPM 4000, RAMP 500, pak softbake 1 min na hot plate při teplotě 85 ºC, po softbake skladovat na temném místě (fotorezist je UV citlivý)

- osvícení fotorezistu UV světlem přes masku (nastavit dose 3000)

- vyvolání fotorezistu v developeru ARN 300-47, 32 ml developeru + 8 ml DH2O, intenzivně třepat 45 s, pak opláchnout ze vstřičky a vysušit dusíkem

- ponořit do leptací lázně na 2 min, opláchnout vodou, vysušit dusíkem

- všechna připravená skla zalít removerem ARN 300-70, nechat stát 15 min, pak dát na 5 min do sonikátoru, důkladně opláchnout ze vstřičky destilovanou vodou a vysušit dusíkem

- zbytky removeru jsou odstraněny sonikací  v isopropanolu ( 10 min), opláchnout ze vstřičky destilovanou vodou a vysušit dusíkem

- čištění skel v čerstvě připraveném roztoku piranha ( 30 ml H2O2 + 70 ml H2SO4, lít kyselinu do peroxidu a ne obráceně), nechat v digestoři se zapnutým odtahem

Aktivace povrchu skla: (cvičení 2 – 6.3.2015)

Varianta A: příprava v acetonu (studenti)

- připravit 3 hamiltonky s 40 ml acetonu, do první přidat 800 ul APTES, v druhých dvou je čistý aceton pro očištění

- skla postupně vyndavat z isopropanolu, opláchnout ze vstřičky destilovanou vodou a vysušit dusíkem

- ponořit do plastové hamiltonky a 2 min pomalu třepat, pak 1 min pomalu třepat v první hamiltonce s čistým acetonem a další 1 min pomalu třepat v druhé hamiltonce s čistým acetonem, ihned po vyndání opláchnout ze vstřičky destilovanou vodou a vysušit dusíkem, sklo umístit na hot plate

Varianta B: příprava ve vodném prostředí (bude připraveno)

- připravit si 250 ml destilované vody okyselené kyselinou octovou na pH  5,5 (je to voda a ne pufr, přikapávat kyselinu velice pomalu v malém množství)

- do plastové hamiltonky nalít 40 ml okyselené destilované vody a přidat 800 ul APTES, inkubovat 1 hod na třepačce při laboratorní teplotě, pak opláchnout ze vstřičky destilovanou vodou a vysušit dusíkem, sklo umístit na hotplate

Varianta C a D: příprava z roztoku (m)ethanol/ voda (bude připraveno)

- připravit 4% roztok vody v (m)ethanolu a upravit pH kyselinou octovou na 4,5- 5,5

- připravit si 2 plastové hamiltonky a do nich nalít 40 ml okyseleného roztoku (m)ethanol/voda a první přidat 1 600 ul APTES, inkubovat 2 hod na třepačce při laboratorní teplotě, pak přendat do druhé hamiltonky a třepat 10 min na třepačce, pak opláchnout ze vstřičky destilovanou vodou a vysušit dusíkem, sklo umístit na hotplate

- po APTESaci všech skel vysušit skla od zbytkové vody: na hot plate náběh teploty nastavit na 15 min, cílovou teplotu na 110 ºC a čas na 45 min, pak nechat chladnout do teploty přibližně 50 ºC.

- Prověřit morfologii povrchu pomocí SPM.

Příprava samoskladných vrstev pro optickou detekci: (cvičení 3- 20.3.2015)

Bude aktualizováno podle výsledků morfologie povrchu

příprava skla na ELISA formát:

- skla s vyřezanými otvory sonikovat 10 min v sonikátoru, vysušit dusíkem

- 40 ul lepidla KONLOCK nanést na sklo a slepit dvě skla k sobě, opatrně oddělit a k jednomu sklu přiložit sklo s vyřezanými otvory, přimačknout a zknntrolovat přítomnost bublin

- skla od sebe oddělit ( ne pohyb do strany, aby se nenahrnulo lepidlo do otvorů), sklo s vyřezanými otvory přilepit na chromové sklo

- UV vytvrzení lepidla (dose 100 000)

biotinylace povrchu:

- připravit si 0,31 M roztok EDC a 0,36 M roztok NHS v MES 6 (koncentrace po smíchání – tzn. ředit v polovičním množství pufru)

- přidat roztok biotin-PEG11-COOH (Polypure 100mg/ml v DMSO), ředění PEG: aktivační pufr je 1 ku 2, inkubace 30 min

- ředit 1 ku 3 do PBS 7,4 a 8 ul roztoku nanést do jamek, uložit na filtrační papít do lednice, inkubace 1,5 hodiny

- opláchnout v kádinkách s destilovanou vodou, pak ze střičky a vysušit dusíkem

konverze nezreagovaných aminoskupin:

- připravit si čerstvý roztok 10 mM HCO3-, v případě potřeby upravit pH

- pipetovat 60 ul glycidolu do 2000 ul hydrogenuhličitanu a nanést 8 ul do každé jamky (pozor, jedná se o karcinogen – práce v digestoři), inkubace 2 hodiny, opláchnout v kádinkách s destilovanou vodou, pak ze střičky a vysušit dusíkem

nanesení streptavidinu zanečeného ATTO488:

- nanést koncentrační řadu fluorescenčně značeného streptavidinu viz. tabulka:

| 0 ug/ml | 0,5 ug/ml | 1 ug/ml | 5 ug/ml | 10 ug/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |

inkubace 30 minut, opláchnout v kádinkách s destilovanou vodou, pak ze střičky a       vysušit dusíkem

vyhodnocení pomocí fluorescenčního mikroskopu:

- zdroj: COOL LED 470 nm, excitační barierový fitr 460-495 nm, dichroic 505 nm, emisní barierový filtr 510-550 nm

- pomocí programu cellSence vyfotit do fluoreskující pole na kameru RETIGA2000 (expozice 3 s, gain 10), data fotit do formáti tif, pak v software CellSense převést do formátu .psd a zpracovat v programu Zoner photo studio

- zpacování v programu R ( provede vyučující)

- získaná data zpracovat do přehledných tabulek a grafů (závistost intenzity fluorescence na koncentraci streptavidinu )